ООО «Гарет групп»

Адрес: 115114,  Москва, Повелецкая набережная, д.2, к 2, офис 62

Система «Plitker»

Фасадная теплоизоляционная система для наружной теплоизоляции и декоративной

облицовки зданий.

Альбом технических решений для массового применения

Москва,  2 0 16г.

Альбом технических решений

Содержание

- Область применения	3

- Общие положения	3

- Общие указания о порядке разработки проектно-сметной документации и проекта производства работ	4

- Организация и технология выполнения работ	5

  - Монтаж маяков и цокольного профиля	5

  - Монтаж оконных и дверных примыканий	6

  - Монтаж огнезащитных рассечек	6

  - Монтаж теплоизоляционных панелей «Plitker».	6

- Транспортирование и хранение	7

- Требования предъявляемые к составляющим элементам фасадной теплоизоляционной системы «Plitker»…	7

  - Панель теплоизоляционная с декоративно-защитным покрытием из облицовочной плитки	7

  - Огнезащитные рассечки	9

  - Оконные и дверные примыкания	9

  - Дюбели для крепления панелей и огнезащитных рассечек…… 10 6.5.	Цокольный профиль	10

6.6.	Монтажная пена	11

- Приложения: спецификация, схемы и узлы	12

2

Альбом технических решений

1.Область применения

Фасадная теплоизоляционная система «Plitker» предназначена для повышения теплозащиты жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений, выполненных из бетона, кирпича, камня и дерева с целью приведения их в соответствие с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также для наружной декоративной отделки вышеперечисленных типов зданий.

Альбом технических решений фасадной теплоизоляционной системы

«Plitker» предназначен для выполнения рабочих чертежей по наружному утеплению и облицовке зданий.

- Общие положения

Фасадная теплоизоляционная система «Plitker» представляет собой конструкцию включающую в себя:

- наружную стену здания (бетон, кирпич, камень и т.д.);

- панели теплоизоляционные с декоративно-защитным покрытием из облицовочной плитки;

- оконные и дверные примыкания;

- огнезащитные рассечки;

- цокольный профиль с подкладочными шайбами и дюбелями для крепления;

- дюбели для крепления панелей к основанию;

Конструктивные элементы фасадной теплоизоляционной системы

«Plitker» следует выполнять только из материалов изготовленных в соответствии с ГОСТ и предусмотренных настоящим альбомом. Замена конструктивных материалов на материалы, не предусмотренные настоящим альбомом, не допускаются.

Расчетный срок службы фасадной теплоизоляционной системы «Plitker»

определяется проектной организацией.

Возможности применения фасадной теплоизоляционной системы

«Plitker»:

Новое строительство: новые строения оснащаются облицовкой из теплоизоляционных панелей, отвечающей всем действующим требованиям предъявляемым к фасадным теплоизоляционным системам, при этом ограждающие конструкции проектируются меньшей толщины. Монтаж непосредственно на наружную стену исключает штукатурку и окраску

3

Альбом технических решений

ограждающих конструкций.

Реконструкция: строения, подлежащие ремонту, утепляются в соответствии с современными нормами, увеличиваются сроки эксплуатации.

Декоративная отделка: Разнообразие материалов из которых изготовлены облицовочные плитки, их цветовая гамма, фактура и размер открывают новые возможности архитектурных решений как для зданий в целом, так и для их отдельных фрагментов.

- Общие указания о порядке разработки проектно-сметной документации и проекта производства работ.

Основой для разработки проектной документации на устройство фасадной	теплоизоляционной системы «Plitker» являются:

  - принятая система утепления фасада здания (альбом технических решений);

  - техническое свидетельство.

Указанная документация должна отвечать требованиям СНиП 11-01-95,

СНиП 3.01.01.-85*.

При заключении договора (Контракта) на разработку проектной документации здания на проектирование должны учитываться следующие условия:

  - настоящие технические решения распространяются на устройство фасадов жилых, общественных и промышленных зданий выполненных из следующих материалов: бетона, ячеистых бетонов, кирпича ( полнотелого и щелевого) и дерева.

  - на стадии предпроектных работ должно быть выполнено обследование здания и подготовлены исходные материалы для проектирования: заключение о надежности ограждающих конструкций и фундаментов, тип и состояние здания, его обмерочные чертежи или исполнительная документация, особенности рельефа фасада, выступы и перепады, оконные и дверные проемы и их особенности, наличие водосточной системы, вентиляционных решеток и электрических вводов, температурные швы, детали кровли и цокольной части здания и др.

  - особое внимание необходимо уделить состоянию ограждающих конструкций и их несущей способности.

  - определение минимальной толщины теплоизоляционного слоя должно осуществляться на основании теплотехнических расчетов, выполненных с учетом СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также фактического состояния теплозащиты конструкций зданий.

4

Альбом технических решений

При разработке сметной документации ее следует детализировать по следующим видам работ:

  - подготовка основания;

  - установка лесов (подмостей)

  - обработка особых участков (снятие и установка водосточных труб, цокольная часть здания, места примыкания, защитные козырьки);

  - монтаж цокольного профиля;

  - установка маяков;

  - монтаж оконных и дверных примыканий;

  - монтаж огнезащитных рассечек;

  - монтаж теплоизоляционных панелей;

  - запенивание полиуретановой пеной специальных пазов между панелями и частичное запенивание, через специальное отверстие предусмотренное в панели, пространства между панелью и основанием с целью уплотнения системы и предотвращения вибрации;

  - затирка швов между плитками.

- Организация и технология выполнения работ

Монтаж фасадной теплоизоляционной системы следует начинать только после проведения работ по обследованию и сбору сведений об облицовочной поверхности, испытанию поверхности стены на несущую способность анкерных болтов и подготовки основания для монтажа системы, разработки проектной документации и проекта производства работ, и оформления разрешения на производство работ в установленном порядке. Монтаж следует выполнять строго в технологической последовательности и в соответствии с проектом.

  - Монтаж маяков и цокольного профиля

  - отбивка на стенах отметки низа фасадных элементов первого ряда по вертикали и горизонтали с помощью специальных измерительных приборов;

  - установка вертикальных маяков по линиям соединений фасадных элементов ( теплоизоляционных панелей, оконных и дверных примыканий, огнезащитных рассечек);

  - разметка отверстий под крепление цокольного профиля;

  - бурение отверстий в стене с помощью механизированного инструмента ударновращательного действия;

  - монтаж цокольного профиля с помощью пластиковых дюбелей со стальным распорным элементом и подкладочных шайб на стену шагом не более 50 см.

Внимание! При монтаже цокольного профиля необходимо оставлять зазор

5

Альбом технических решений

между ним и отмосткой во избежание деформации всей конструкции системы под воздействием грунта. Размер зазора определяется в проектной документации.

  - Монтаж оконных и дверных примыканий

Вариант исполнения оконных и дверных примыканий определяется при разработке проектной документации. Монтаж оконных и дверных примыканий осуществляется в следующем порядке:

- установка металлических кронштейнов на место монтажа;

- разметка отверстий на несущей поверхности под металлические анкера через отверстия в кронштейнах;

- бурение отверстий в основании с помощью механизированного инструмента ударновращательного действия;

- крепление кронштейнов металлическими анкерами к несущей поверхности шагом не более 70 см;

- крепление декоративно-защитного металлического короба с минераловатным утеплителем к кронштейнам с помощью металлических самонарезающих винтов шагом не более 40 см.

  - Монтаж огнезащитных рассечек

-отбивка на стенах отметки по горизонтали;

- установка огнезащитной рассечки на маяки и бурение через рассечку, в специально предусмотренных в ней местах, отверстий под крепление с

помощью механизированного инструмента ударновращательного действия;

- крепление огнезащитной рассечки к несущей поверхности с помощью полиэтиленовых дюбелей с металлическим распорным элементом.

- затирка мест креплений;

  - Монтаж теплоизоляционных панелей «Plitker»

Монтаж теплоизоляционных панелей ведется рядами слева направо, снизу вверх в следующем порядке:

- установка панелей первого ряда на цокольный профиль на ранее установленные маяки;

- бурение отверстий в несущей поверхности через специально намеченные места в швах между облицовочными плитками панелей с помощью механизированного инструмента ударновращательного действия.

- крепление панелей с помощью специальных дюбелей через просверленные в панели отверстия к несущей поверхности;

- заполнение полиуретановой пеной зазора между цокольным профилем панелью и несущей поверхностью;

- заполнение полиуретановой пеной специальных полостей между

6

Альбом технических решений

панелями

- частичное заполнение полиуретановой пеной зазора между панелями и несущей поверхностью с целью уплотнения системы и предотвращения вибрации;

- затирка швов между облицовочной плиткой и мест примыканий к огнезащитным рассечкам, оконным и дверным примыканиям.

Внутренние и наружные углы, места примыкания, оконные боковые и верхние откосы выполняются согласно проектно-сметной документации и альбома технических решений.

- Хранение и транспортировка

Панели укладываются на поддон в  горизонтальном  положении  в количестве не более 20 шт. Размер поддона с уложенными на  него  плитами 1400 х 750 х 1600 мм. Для предотвращения попадания прямых солнечных лучей на открытые участки пенополиуретана, пакет панелей оборачивается плёнкой чёрного цвета  по ТУ  2215 - 001 - 39785193 – 99. Пакет панелей  прикрепляется к поддону двумя полосами ленты упаковочной полипропиленовой ТУ 2245- 018-05766623-95. Поддоны устанавливаются в один ряд по высоте и раскрепляются от смещения для восприятия транспортных нагрузок.

Хранение панелей производят при температуре ± 50°С.

При погрузке	и выгрузке панели следует защищать от ударных воздействий.

Транспортирование панелей производится любым видом транспорта. Допускается транспортирование при отрицательных температурах до

±50 °С.

- Требования предъявляемые к составляющим элементам фасадной теплоизоляционной системы«Plitker».

  - Панель теплоизоляционная с декоративно-защитным покрытием из облицовочной плитки.

Панель теплоизоляционная с декоративно-защитным покрытием из облицовочной плитки ( далее по тексту – панель) применяется для утепления и декоративной отделки фасадов зданий. Панель изготавливается ООО «Гарет групп» в соответствии с требованиями ТУ 5768-001-56902537-02, рабочих чертежей и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Панель изготавливается из жесткого пенополиуретана: ППУ – 355 МСП , производитель: ЗАО «Блокформ» г. Владимир, в соответствии с ТУ 2254-319- 32972176-01; ППУ- Изолан А-210-7, производитель: ООО НПП «Изолан» г.Владимир в соответствии с ТУ- 2226-375-10480596-03; ППУ- Эластопор Н 1211

7

Альбом технических решений

ТУ 2224-001-54409607-2003, производитель ООО «Эластокам»  г.Нижнекамск  или других марок по физико- химическим показателям соответствующих требованиям указанным в таблице 1 и имеющих разрешение к применению на территории РФ.

Таблица 1

| № | Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Однородная закрытопористая структура |  |
| 2. | Кажущаяся плотность, кг/м3, в пределах | 30-60 | По ГОСТ 409 |
| 3. | Теплопроводность, Вт/м2, не более | 0,028 | По ГОСТ 7076 |

В качестве декоративно- защитного покрытия панели могут использоваться различные типоразмеры облицовочной плитки толщиной от 9 мм до 20 мм, изготавливаемые из: вибробетона в соответствии с ГОСТ 7473-94, керамики и керамогранита в соответствии с ГОСТ 13996-93, природного камня в соответствии с ГОСТ 24099-80.

Для улучшения адгезии плиток к пенополиуретану, а также адгезии фуги при затирке межплиточных швов, в технологическом процессе  используется кварцевый песок Раменского ГОК, отвечающий требованиям ГОСТ 22551 - 77.

Для заполнения шва между плитками используются затирки марок СЕ 34, СЕ 35, СЕ 36 фирмы ООО «Хенкель Баутехник» г.Коломна, изготовленные в соответствии с в соответствии с ТУ 5745-007-58239148-03, шовные заполнители

«Ultracolor» компании «Mapei» Италия, затирочные смеси производства «ИП Смирнова С.И.» г.Иваново (ТУ 5745-007-80704181-2004) или аналогичные затирки, имеющие разрешение к применению на территории РФ. Для повышения огнезащитных свойств панелей в качестве материала для заполнения швов и покрытия торцевых поверхностей панелей применяется огнезащитный штукатурный состав «Силофор» изготовленный в соответствии ТУ 1526-001- 18827740-02 ООО «Лаборатория химической технологии и прикладной химии» г.Москва.

Масса панели в зависимости от веса плитки должна быть в пределах 16-24 кг.

Предельное отклонение размеров панелей по длине, ширине и толщине не должны превышать ± 3 мм.

Отклонение по плоскости на изгиб панели не должно превышать 2 %.

Отклонение от перпендикулярности ребер не должно превышать ±3 мм.

Шов между плитками выполняется шириной 10 мм. Предельное отклонение ширины шва -2,+3 мм, кривизны шва ±2 мм.

Морозостойкость	панели в насыщенном	водой	состоянии	должна	быть	не менее 35 циклов.

Сцепление декоративно-защитного покрытия с пенополиуретановым основанием должно быть не менее 0,3 МПа.

8

Альбом технических решений

Пример условного обозначения панелей: ПТФ-ПГ-80, где ПТФ – тип панели - панель теплоизоляционная фасадная; ПГ – тип соединения панелей - пазогребневое соединение; 40 – толщина панелей, мм.

Типоразмеры панелей теплоизоляционных	Таблица 2

| Маркировка | Наименование | Размеры,мм |
| --- | --- | --- |
| ПТФ-ПГ-40 | Панель теплоизоляционная фасадная с пазогребневым соединением. Толщина панели 40 мм. | 1130 х 645 х 40 |
| ПТФ-С-40 | Панель теплоизоляционная фасадная с стыковым соединением. Толщина панели 40 мм. | 1390 х 750 х 40 |
| ПТЦ-ПГ-40 | Панель теплоизоляционная цокольная с пазогребневым соединением. Толщина панели 40 мм. | 1090 х 645 х 40 1130 х 645 х 40 |
| ПТЦ –С-40 | Панель теплоизоляционная цокольная с стыковым соединением. Толщина панели 40 мм. | 910 х 940 х 40 |

  - Огнезащитные рассечки

Огнезащитные межэтажные рассечки на минераловатной основе предназначены для недопущения распространения огня по конструкции наружных систем теплоизоляции.

Огнезащитные межэтажные рассечки изготавливаются ООО «Гарет групп» в соответствии с требованиями ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97.

Для изготовления рассечек должны применятся негорючие фасадные минераловатные плиты «Rockwool», «Nobasil»и др. сертифицированные Госстроем РФ для фасадных теплоизоляционных систем, средней плотностью от 120 кг/м3.

Огнезащитные рассечки изготавливаются толщиной не менее 80 мм, шириной  не менее 150 мм. Предельное отклонение размеров рассечек по ширине и толщине не должны превышать ± 3 мм.

Рассечки имеют три варианта декоративно защитного покрытия:

- Покрытие минераловатного основания декоративной минеральной штукатуркой производства компании «Henkel Bautehnik» г.Коломна в соответствии с ТУ 5745-007-58239148-03, по системе CERESIT или минеральной штукатуркой производства «ИП Смирнова С.И.» в соответствии с ТУ 5745-007-80704181-2004 и др штукатурками сертифицированными Госстроем РФ для фасадных теплоизоляционных систем.

- Покрытие декоративной вибробетонной, керамической и др. плиткой с предварительным	нанесением	клеевой	основы	производства	компании

««Henkel Bautehnik» г.Коломна в соответствии с ТУ 5745-007-58239148-03 и армирующей стеклосетки «Vertex», Чехия - ТС-07-0766-03/3, «Valmieras», Латвия - ТС-07-1114-05.

9

Альбом технических решений

Покрытие	декоративным	металлическим	коробом	изготовленным	из оцинкованной стали толщиной не менее 0,55 мм произведенной ОАО

«Запорожсталь» г.Запорожье Украина, ОАО «Новолипецкий метал- лургический комбинат» г.Новолипецк или другими производителями, в соответствии с ГОСТ 16523-97. Короб должен быть окрашен краской эпоксиполиэфирной в соответствии с ГОСТ 51121- 97.

  - Оконные и дверные примыкания

Оконные и дверные примыкания на минераловатной основе с декоративно- защитным металлическим покрытием (далее примыкания) предназначены для недопущения распространения огня по конструкции наружных систем теплоизоляции.

Примыкания изготавливаются ООО «Гарер групп» в соответствии с требованиями ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97.

Примыкания состоят из негорючего минераловатного утеплителя, металлической кронштейнов и декоративно-защитного металлического короба.

В качестве негорючего минераловатного утеплителя должны применятся минераловатные плиты «Rockwool», «Nobasil»и др. сертифицированные Госстроем РФ для фасадных теплоизоляционных систем, средней плотностью от 50 до 100 кг/м3. Ширина слоя утеплителя должна быть не менее 150 мм.

Металлические кронштейны и декоративно-защитный металлический короб изготавливаются из оцинкованной стали толщиной не менее 0,55 мм произведенной ОАО «Запорожсталь» г.Запорожье Украина, ОАО «Новолипецкий метал-лургический комбинат» г.Новолипецк или другими производителями, в соответствии с ГОСТ 16523-97. Короб должен быть окрашен краской эпоксиполиэфирной в соответствии с ГОСТ 51121- 97.

Для крепления примыканий к несущей поверхности используются  металлические анкера с антикоррозийным покрытием: «ОМАХ» или др. имеющие разрешение к применению на территории РФ и соответствующих ГОСТ 10618-80.

  - Дюбели для крепления панелей и рассечек к несущей поверхности

Для крепления панелей и рассечек к несущей поверхности применяется дюбеля фасадные  ТС-07-1303-06, изготовленные из полиэтилена ГОСТ 16338- 85, со стальными распорными элементами типов: гвоздь и шуруп. Распорный элемент должен иметь цинковое покрытие толщиной 10-15 мкм.

Допускается использование дюбелей «Ejot» и «Fischer» при наличии технического свидетельства Госстрой РФ.

  - Цокольный профиль

Цокольный профиль  устанавливается в соответствии с проектом и служит стартовой рейкой для первого ряда панелей и отливом для дождевой воды.

10

Альбом технических решений

Цокольный профиль изготавливается из алюминия в соответствии с ГОСТ 8617-81

Крепление профиля производится с помощью дюбелей с применением пластиковых подкладочных шайб и соединительных элементов шагом не более 50 см.

6.6. Монтажная пена

Для уплотнения системы и для заполнения специальных полостей между панелями применяется однокомпонентная полиуретановая пена затвердевающая под воздействием влажности воздуха: «Berkofix», «Gunfix»,

«Penosil goldgun 65», «Baumaster», соответствующая ГОСТ 24285-80.

11